Уплотнительные (герметизирующие) материалы,

а также материалы, используемые в производстве шлангов

Sealing materials, Hose tube materials

Здесь приведен самый общий обзор физических и химических свойств используемых материалов.

Более подробные сведения о материалах, а также детальные рекомендации о химической совместимости материалов уплотнений и шлангов с различными рабочими средами вы можете получить, связавшись с нами.

Международные наименования и обозначения используемых материалов

Эластомеры / Elastomers, Elastomer plastics

| Химическое название | Обозначение по ASTM D 1418 | Обозначение по ISO 1629 |
| --- | --- | --- |
| Акрилонитрил-бутадиен-каучук Acrylnitrile-butadiene-natural rubber (Nitrile rubber) Торговые марки: Buna-N, Perbunan®, Europrene N®, Krynac® | NBR | NBR |
| Фторкаучук Fluor natural rubber (Fluorocarbon rubber) Торговые марки: Viton®, Dai-El®, Tecnoflon® | FPM | FKM |
| Этилен-пропилен-диен-каучук Ethylene-propylene-dien-natural rubber Торговые марки: Buna EP®, Dutral®, Nordel® | EPDM | EPDM |
| Этилен-пропилен-сополимер Ethylene-propylene-natural rubber Торговые марки: Buna EP®, Dutral®, Nordel® | EPM | EPM |
| Перфтор-каучук Perfluor natural rubber Торговые марки: Kalrez®, Perlast®, Chemraz® | FFPM | FFKM |
| Полиуретан Polyurethane-rubber | PUR (PU) | PUR (PU) |

Термопласты / Thermoplastics, Thermoplastic materials, Thermoplastic polymers

| Химическое название | Обозначение по DIN 7728, ч.1, ISO 1043.1 | Обозначение по ASTM D 1600 |
| --- | --- | --- |
| Политетрафторэтилен (фторопласт) Polytetrafluoroethylene Торговые марки: Teflon, Hostalflon TF, Fluon | PTFE | PTFE |
| Поливинилхлорид (ПВХ) Polyvinyl chloride Торговые марки: Hostalit, Mipulam, Trovidur, Vestolit | PVC | PVC |
| Полиамид Polyamide Торговые марки: Nylon, Sustamid, Durethan, Rilsan | PA | PA |
| Полиоксиметилен (полиацетат, полиацеталь) Polyoxymethylene Торговые марки: Delrin, Hostaform, Ultraform, Sustarin | POM | POM |
| Полипропилен Polypropylene или Polypropene | PP | PP |

ASTM – Американское общество по тестированию и материалам (American Society for Testing and Materials);

ISO – Международная организация по стандартизации (International Organization for Standardtization);

DIN – Немецкий институт стандартизации (Deutsches Institut fur Normung e.V.)

NBR, бутадиен-нитрильный каучук

Уплотнения из NBR обладают высокой механической прочностью, износостойкостью, высокой герметичностью.

Хорошая стойкость к воде (в т.ч. горячей), щелочам, бензину, дизельному топливу, мазуту, минеральным маслам, нефтяным гидравлическим жидкостям, животным и растительным маслам и жирам, воздействию высоких температур.

Уплотнения из NBR могут использоваться со сжатым воздухом, дыхательными смесями, аргоном, пропаном, бутаном.

Низкая стойкость к воздействию атмосферных факторов: озона, солнечного света. Низкая стойкость к действию растворителей (например, бензол, ксилол). Высокая набухаемость в силиконовых маслах и смазках, тормозных жидкостях на базе гликоля, ароматических углеводородах (трихлорэтилене, бензоле). Материал уплотнения разрушается гипоидными трансмиссионными маслами с добавками EP.

Температурный диапазон: от -30°C до +100°C. Кратковременно допускается до +120-130°C.

NBR в специальном исполнении для низких температур.

Рабочий температурный диапазон: от -40°C до +100°C.

Эти уплотнения особо рекомендуется использовать при работе с дыхательными смесями.

EPDM, этилен-пропиленовый каучук

Высокая стойкость к длительным динамическим нагрузкам, истиранию, высокая герметичность.

Отличная стойкость к воздействию атмосферных факторов: температуры, солнечного света, атмосферных газов, в т.ч. озона.

Может применяться в качестве уплотнения для таких сред, как горячая вода и пар, моющие средства, щелочные растворы, спирт, разведенные кислоты, синтетические гидравлические жидкости.

Плохая стойкость к средам, основанным на нефтепродуктах (керосин, бензин, минеральные масла, углеводороды).

Температурный диапазон: от - 40°C до +150°C.

FPM, фторкаучук

Превосходная атмосферная, химическая стойкость и температурная стабильность. Высокая герметичность. Механическая прочность фторкаучука несколько ниже, чем у NBR или EPDM.

Применение FPM не рекомендуется для горячей воды и пара. Не рекомендуется для дыхательных смесей, поскольку при высоких температурах фторкаучук выделяет в небольшом количестве токсичный горчичный газ (mustard gas, дихлордиэтилсульфид). Низкая стойкость к действию органических кислот, эфиров, тормозных жидкостей на основе гликольэфира.

Фторкаучук может использоваться для бензина, керосина, гидравлических масел на нефтяной и водной основах, животных и растительных масел, ацетилена, кислорода, пропана, бутана, бензола, соляной кислоты, соленой воды, мыльной воды и др.

Температурный диапазон: от - 15°C до +200°C. Кратковременно допускается до 230°C.

PTFE, фторопласт (тефлон)

Обладает высокой тепло- и морозостойкостью. Не смачивается ни водой, ни жирами, ни большинством органических растворителей. Обладает хорошей устойчивостью к минеральным маслам и смазке, водным эмульсиям, большинству химических соединений, атмосферному воздействию, старению. По химической устойчивости превосходит все эластомеры и большинство термопластов. Хорошая устойчивость к набуханию почти во всех средах.

Для получения специальных свойств фторопласт наполняют графитом, стекловолокном, бронзой и углеродом.

Температурный диапазон: от –200°C до +260°C. При рабочих температурах до +200°C физиологически не токсичен.

PVC, поливинилхлорид

Высокие физические и химические свойства. Материалы на основе ПВХ обладают эластомерными свойствами.

Температурный диапазон применения от –35°C до +70°C.

PA, полиамид

Высокие механические свойства. Высокая износостойкость, плотная структура материала, демпфирующие свойства.

Верхний предел рабочих температур от +120°C до +140°C.

POM, полиоксиметилен

Относится к термопластам, способным переносить повышенные нагрузки. Высокая жесткость, твердость, прочность, прекрасная стабильность формы. Низкая абсорбция воды. Ацетальные смолы разрушаются при действии кислот.

Рабочие температуры от –40°C до +140°C.

PP, полипропилен

Устойчив в горячей воде, стиральном щелоке. Переносит кипячение воды и временно температуры стерилизации +120°C.

Более подробные сведения о материалах, а также детальные рекомендации о химической совместимости материалов уплотнений и шлангов с различными рабочими средами вы можете получить, связавшись с нами. Имеющиеся таблицы совместимости включают более 700 наименований рабочей среды.